1.塑胶面层成品中有害物质限量技术指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质释放速率/（mg/m2.h） | 总挥发性有机化合物（TVOC） | ≤5.0 |
|  | 甲醛 | ≤0.10 |
|  | 苯 | 不得检出 a |
|  | 甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI） | 不得检出 b |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | ≤0.10 |
| 有害物质含量 | 苯/（g/kg） | 不得检出C |
|  | 甲苯和二甲苯总和/（g/kg） | ≤0.05 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）/（g/kg） | 不得检出d |
|  | 可溶性铅/（g/kg） | ≤30 |
|  | 可溶性镉/（g/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（g/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（g/kg） | ≤2 |
| a 苯的最低检测释放速率为0.005mg/m2.h. |  |  |
| b 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）的最低检出释放速率为0.001mg/m2.h. |  |  |
| c 苯的最低检出含量为0.02g/kg. |  |  |
| d 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）的最低检测出含量为0.1g/kg. |  |  |

2.固体原料中有害物质限量技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 18种多环芳烃总和*/(mg/kg) | ≤50 |
| 苯并（a）芘/(mg/kg) | ≤1 |
| 可溶性铅/(mg/kg) | ≤30 |
| 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 |
| 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
| 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |

3.非固体原料中有害物质限量技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 甲醛/(g/kg | ≤0.50 |
| 苯/(g/kg | 不得检出a |
| 甲苯和二甲苯总和/(g/kg | ≤1.0 |
| 邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）总和b/(g/kg) | ≤2 |
| 短链氯化石蜡 /(g/kg) | 不得检出c |
| 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）/(g/kg) | 不得检出d |
| 3.3,-二氯-4.4，-二氨基二苯甲烷（MOCA）/(g/kg) | 不得检出e |
| 挥发性有机化合物含量/(g/L) | ≤30 |
| 可溶性铅1/(mg/kg) | ≤30 |
| 可溶性镉1/(mg/kg) | ≤10 |
| 可溶性铬1/(mg/kg) | ≤10 |
| 可溶性汞1/(mg/kg) | ≤2 |
| a 苯的最低检出含量为0.02g/kg. |  |
| c 短链氯化石蜡的最低检出含量为1g/kg. |  |
| d 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）最低检出含量为0.1g/kg. |  |
| e 3.3,-二氯-4.4，-二氨基二苯甲烷（MOCA）的最低检出含量为0.5g/kg. |  |
| 注1：仅对有色液体原料进行检测 |  |

备注：供货时须提供经有资质的检测机构出具的符合上述3类限量技术指标要求的检测报告。

三、塑胶跑道施工范围，如下图：

滨海县教育局

2018年6月22日